ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Урал-Цемент»

(ООО «Урал-Цемент»)

| ОКПД2 08.99.29.171 | ОКС 81.060.10 |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДАЮ Управляющий ООО «Урал-Цемент» ____________ Евдокимов Я.А. «13» декабря 2021 г. |
| --- | --- |

ТАЛЬК МОЛОТЫЙ

Технические условия

# ТУ 08.99.29-001-82952931-2021

(Введены впервые)

Дата введения в действие - 2021-12-13

Без ограничения срока действия

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на тальк молотый (далее – продукция, тальк), предназначенный для керамической промышленности.

При выборе иных (дополнительных) областей применения продукции, исходя из эксплуатационной целесообразности, необходимо руководствоваться требованиями настоящих ТУ.

Условное обозначение продукции должно включать:

- обозначение продукции;

- марка продукции;

- обозначения настоящих ТУ.

Примечания

1 В обозначении марки буквы означают: Т - тальк, М - молотый, К - керамический, а цифра - минимальная массовая доля окиси магния в тальке.

2 Допускается в условное обозначение продукции включать дополнительные характеристики (например, массы нетто и др.) согласно технологической документации изготовителя и настоящим ТУ.

Пример условного обозначения продукции:

Тальк молотый ТМК-28 ТУ 08.99.29-001-82952931-2021.

Перечень ссылочных документов приведен в приложении А.

- Технические требования

  - Общие положения

    - Продукция должна соответствовать требованиям настоящих ТУ и изготавливаться по технологической документации (регламенту) и рецептуре, утвержденным в установленном порядке, с соблюдением действующих санитарных норм и правил.

    - Требования (правила) применения продукции, направленные на обеспечение безопасности для жизни и здоровья населения и охраны окружающей среды, должны выполняться в соответствии с эксплуатационной документацией и/или паспортом безопасности, при его наличии, на данную продукцию.

  - Основные параметры и характеристики

    - Номенклатура продукции.

      - Продукция изготавливается следующей марки:

- тальк молотый ТМК-28.

Примечание - Назначение продукции в соответствии с технологической документацией должно быть указано на упаковке (этикетке, прикрепленной к упаковке) с продукцией.

    - Продукция представляет собой порошок.

В продукции не допускается наличие посторонних примесей, видимых невооруженным глазо

    - По физико-химическим показателям продукция должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 - Физико-химические характеристики продукции

| Наименование показателя | Норма для марки | Метод испытаний |
| --- | --- | --- |
|  | ТМК-28 |  |
| Массовая доля окиси магния (MgO), %, не менее | 28 | По ГОСТ 19728.8 |
| Массовая доля железа в пересчете на Fе2O3, %, не более | 5 | По ГОСТ 19728.4 |
| Массовая доля окиси кальция (СаО), %, не более | 3 | По ГОСТ 19728.7 |
| Потеря массы при прокаливании, %, не более | 25 | По ГОСТ 19728.17 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 1 | По ГОСТ 19728.19 |
| Остаток на сетке N 014, %, не более | 2 | По ГОСТ 19728.20 |

      - Продукция должна обладать стабильными физико-химическими показателями в течение всего периода гарантийного хранения и при использовании в заданных условиях применения.

    - Изготовление продукции должно осуществляться средствами, обеспечивающими качественное проведение работ. Контроль и испытания производятся в соответствии с технологической документацией и настоящими ТУ.

  - Комплектность

    - Состав поставки продукции должен соответствовать требованиям товаросопроводительной документации и условиям заказа.

    - В комплект поставки продукции должна входить эксплуатационная документация.

В состав поставки продукции должна входить этикетка (ярлык), а также, при необходимости, информационный листок, определяющий назначение и правила применения продукции.

Вид эксплуатационной документации устанавливается изготовителем.

Допускается продукцию, отгружаемую на один адрес, сопровождать одним комплектом эксплуатационной документации.

- Требования к материалам и сырью

  - Все материалы должны быть пригодны для производства, и соответствовать требованиям распространяющейся на них нормативной документации.

Допускается замена изготовителем покупных материалов, указанных в документации, другими, свойства и характеристики которых не ухудшают качества продукции в целом. Замена производится в установленном порядке.

  - Качество и пригодность материалов должны быть подтверждены соответствующими документами о качестве (сертификатами), выданными компетентными органами в установленном порядке.

При отсутствии документов о качестве (сертификатов) на сырьё все необходимые испытания, включая требования по безопасности, должны быть проведены при изготовлении продукции на предприятии-изготовителе.

  - Транспортирование материалов должно проводиться в условиях, обеспечивающих их сохранность от повреждений, а также исключающих возможность их подмены.

  - Перед применением материалы должны пройти входной контроль в соответствии с порядком, установленным на предприятии-изготовителе, с учетом требований ГОСТ 24297.

- Маркировка

  - Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192.

  - На каждом контейнере или мешке должны быть обозначены:

- наименование предприятия-изготовителя, товарный знак;

- наименование и марка продукции;

- номер партии;

- масса нетто;

- дата изготовления;

- обозначение настоящих ТУ.

  - Идентификационным признаком продукции является ее назначение, указанное на потребительской маркировке.

  - Маркировку наносят на каждую потребительскую упаковку в удобном для обзора месте. Допускается устанавливать место нанесения маркировки в соответствии с утвержденным образцом-эталоном (при его наличии) или технологической документацией.

Маркировку наносят травлением, типографским или иным пригодным способом, обеспечивающим ее сохранность и читаемость.

  - Допускается дополнять маркировку другими сведениями. Маркировку наносят на языке страны изготовителя. По согласованию с заказчиком маркировку выполняют на другом языке.

Если после окончания срока годности продукция может быть использована при условии корректировки назначения и/или способа применения, то приводят соответствующую информацию.

  - Маркировка продукции должна быть однозначно понимаемой, полной и достоверной, чтобы потребитель не мог быть обманут или введен в заблуждение относительно происхождения, свойств, состава, способа применения, а также других сведений, характеризующих прямо или косвенно качество и безопасность продукции, и не мог ошибочно принять данную продукцию за другую, близкую к ней по внешнему виду или органолептическим показателям.

  - Дополнительно в маркировке указывают:

- манипуляционные знаки по ГОСТ 14192;

- предупредительную маркировку по ГОСТ 31340 (при способности оказывать вредное воздействие на здоровье человека).

При транспортировании тальк относится к безопасным грузам по ГОСТ 19433.

Примечание - Маркировка, характеризующая опасность груза может быть уточнена или дополнена в соответствии с паспортом безопасности продукции, утвержденном в установленном порядке.

  - При использовании возвратной тары предыдущая маркировка должна быть удалена и заменена новой.

- Упаковка

  - Упаковку продукции производят в тару из химически стойкого материала:

- в четырехслойные мешки марки НМ по ГОСТ 2226 массой нетто не более 35 кг;

- в специализированные контейнеры для сыпучих грузов по действующей нормативной документации

- другую тару по действующей нормативной документации.

  - Масса нетто продукции в упаковке – в соответствии с технологической документацией.

Массу нетто продукции в упаковке допускается устанавливать в соответствии с технологической документацией или по согласованию с заказчиком с учетом применяемой упаковки.

  - Потребительскую тару с продуктом укупоривают. Открытые мешки зашивают машинным или ручным способом.

  - По согласованию с торговыми организациями и потребителями допускается использовать возвратную тару по действующей нормативной документации (при этом тара должна быть тщательно очищена от остатков продукции, промыта и высушена).

  - Тара должна обеспечивать полную сохранность продукции при транспортировании и хранении.

Потребительская тара не должна иметь вмятин, неровностей и других внешних механических повреждений. Перед употреблением потребительская и транспортная тара должны быть проверены на чистоту и отсутствие других веществ.

Просыпание продукции на поверхность упаковки при заполнении не допускается.

  - Масса нетто продукции в одной потребительской упаковочной единице должна соответствовать номинальной, указанной в маркировке продукта в потребительской упаковке, с учетом допустимых отклонений.

Отрицательное отклонение содержимого нетто продукции в упаковке не должно превышать указанного по ГОСТ 8.579.

Примечание – Допускается отклонение по массе нетто в упаковке устанавливать в документации на поставку продукции.

  - При отгрузке продукции в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности упаковка должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 15846.

  - Документация, входящая в комплект поставки, при необходимости должна быть завернута в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и прикреплена к упаковке продукции способом, обеспечивающим ее сохранность, или передана потребителю при непосредственном получении им продукции.

  - Допускается использовать другую, в т. ч. импортную потребительскую и транспортную тару (или - изготавливаемую по чертежам предприятия-производителя продукции), соответствующую установленным требованиям и обеспечивающую сохранность продукции при транспортировании, хранении и осуществлении погрузочно-разгрузочных работ.

- Требования безопасности

  - Конкретные сведения об опасности продукции и мерах предосторожности должны быть приведены в эксплуатационной документации по применению или паспорте безопасности (при его наличии) продукции.

  - Тальк не является токсичным продуктом. В воздухе рабочей зоны тальк присутствует в виде аэрозоли фиброгенного воздействия. По степени воздействия на организм человека тальк относится к 3-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007.

  - В помещении применения продукции необходимо предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию.

Для поддержания в рабочей зоне помещений воздуха в пределах норм ПДК, помещения должны быть оборудованы общей и местной приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021 и СП 60.13330.2020.

Требования к воздуху рабочей зоны - по ГОСТ 12.1.005 и СанПиН 1.2.3685.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) пыли талька в воздухе рабочей зоны составляет 8/4 мг/м³. Периодичность контроля - не реже одного раза в квартал.

  - Общие требования безопасности при работе с тальком - по ГОСТ 12.1.007.

  - Тальк не горюч, взрывобезопасен. Общие требования пожарной безопасности при работе с тальком - по ГОСТ 12.1.004.

  - Описание мер по оказанию первой помощи

Общие положения: удалить загрязненную одежду.

После вдыхания: свежий воздух, покой, тепло. При необходимости обратиться к врачу.

После контакта с кожей: промыть пораженный участок кожи большим количеством воды и мыла. При необходимости обратиться к врачу.

После попадания в глаза: немедленно промыть глаза большим количеством проточной воды в течение 15 минут. При необходимости обратиться к врачу.

После проглатывания: прополоскать ротовую полость водой, питье воды. При необходимости обратиться к врачу.

  - Работающие на производстве должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.029, ГОСТ 12.4.280.

- Требования охраны окружающей среды

  - Продукция не оказывает вредного воздействия на организм человека и окружающую среду при соблюдении требований настоящих ТУ и эксплуатационной документации.

  - Продукция не способна к образованию токсичных соединений и нанесению вреда окружающей природной среды, здоровью человека при ее правильном использовании, хранении и транспортировании.

  - Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате:

- неорганизованного захоронения и сжигания отходов материалов;

- произвольной свалки отходов в не предназначенных для этих целей местах.

  - Для защиты атмосферного воздуха от пыли при производстве талька должны быть предусмотрены мероприятия в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01 и других нормативных документов.

  - Продукция и материалы, используемые при ее изготовлении, не должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, как в процессе применения, так и после его окончания.

  - Продукция должна утилизироваться как отход или в эксплуатационной документации на продукцию должно быть указан иной способ утилизации.

  - Продукция, несоответствующая требованиям настоящих ТУ, должна подвергаться вторичной переработке или ликвидации (при невозможности вторичной переработки) в соответствии с технологическим циклом отхода в соответствии с порядком накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения промышленных отходов согласно Федеральному закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (№ 52-ФЗ, действующая редакция), Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» (№ 89-ФЗ, действующая редакция), Федеральному закону «Об охране окружающей среды» (№ 7-ФЗ, действующая редакция) и СанПиН 2.1.3684.

  - Нормы обращения с отходами - по ГОСТ 30772 и ГОСТ Р 52108.

  - Действия при россыпи

Избегать пыления продукции.

Неповрежденные упаковки с незагрязненной продукцией направить на реализацию; поврежденные упаковки с загрызенной продукцией и загрязненную продукцию вместе с поврежденной транспортной тарой направить на утилизацию в соответствии с местными законодательными нормами.

Поврежденные упаковкой с незагрязненной продукцией направить на переупаковку или утилизацию.

    - Действия при россыпи в помещении

Продукцию собрать механическим способом (например, лопатой) в исправную емкость (упаковку), место россыпи промыть горячей водой и протереть сухой ветошью. Провести в помещении усиленную вентиляцию, прежде чем допустить персонал к работе.

    - Действия при россыпи на открытом воздухе

Продукцию собрать механическим способом (например, лопатой) в исправную емкость (упаковку).

Загрязненную продукцию собрать лопатой с поверхностным слоем земли на глубину 1…10 см в тару для дальнейшей утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта и перекопать.

  - Тальк экологически безопасен: стабилен в абиотических условиях, не трансформируется в окружающей среде (не окисляется, не полимеризуется), биологически не распадается.

- Правила приёмки

  - Приемку продукции проводит отдел (служба) технического контроля изготовителя (поставщика). Возможно проведение приемки совместно с представителями потребителя и/или третьей стороны.

Испытания продукции могут проводить изготовитель (поставщик) или независимая испытательная лаборатория по договоренности с ней изготовителя (поставщика).

Основанием для принятия решения о приемке продукции являются положительные данные контроля и результаты испытаний.

  - Приемка продукции должна проводиться партиями.

Партией считают количество продукции одной марки, оформленное одним документом о качестве (паспортом).

Объем партии устанавливается в технологической документации и (или) по согласованию с заказчиком.

  - Результаты приемочного контроля продукции должны быть оформлены документом о качестве.

Документ о качестве (паспорт) должен содержать следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;

- адрес предприятия-изготовителя;

- номер и дата выдачи документа;

- обозначение продукции;

- дату изготовления;

- гарантии изготовителя;

- обозначение настоящих ТУ;

- номер партии;

- масса партии нетто;

- результаты испытаний и (или) основные характеристики продукции;

- заключение о соответствии продукции требованиям ТУ и технологической документации;

- сведения о сертификации при ее осуществлении.

Приведенные данные могут быть уточнены, расширены или дополнены.

  - Должны осуществляться следующие виды испытаний:

- входной контроль покупных материалов;

- операционный контроль;

- приемо-сдаточные испытания;

- сертификационные испытания (при необходимости).

  - В качестве предварительного должен осуществляться входной контроль производственных материалов согласно разделу 2 настоящих ТУ по документации, подтверждающей их качество.

  - В процессе изготовления продукции должен быть обеспечен операционный контроль за выполнением правил и норм, установленных технологической документацией изготовителя.

  - Приемо-сдаточные испытания.

    - Приемо-сдаточным испытаниям подвергают каждую парию изготовленной продукции.

    - При приемо-сдаточных испытаниях проверяют:

- показатели таблицы 1;

- массу продукции в упаковке;

- наличие и полноту маркировки;

- качество упаковки;

- комплектность поставки.

Примечание – Внешний вид и наличие посторонних примесей нормируют при необходимости.

    - Для проверки соответствия качества партии талька требованиям настоящих ТУ отбирают методом случайного отбора каждый 100-й мешок, но не менее 10 мешков от партии.

От талька, упакованного в контейнеры, отбирают каждый контейнер.

Примечания

1. Массу (объем) продукции в упаковке допускается определять при операционном контроле на не менее 2 упаковках с продукцией от партии. Проверку массы (объема) продукции в упаковке допускается не осуществлять, если она контролируется устройством автоматического контроля, установленным на технологической линии.

2. Комплектность поставки проверяют сплошным контролем.

3. Допускается контроль физико-химических показателей продукции осуществлять с технологической линии перед упаковыванием, при этом объем объединённой пробы должен быть достаточным для проведения испытаний.

    - При получении неудовлетворительных результатов испытаний продукции хотя бы по одному из показателей проводят повторную проверку этого показателя на удвоенной выборке или удвоенном объеме пробы.

При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний партия продукции бракуется, и приемка прекращается до выявления и устранения причин брака.

Результаты повторной проверки распространяются на всю партию.

Примечание - При получении повторных неудовлетворительных результатов испытаний по упаковке и маркировке проводят сплошной контроль по этим параметрам. Качество продукции в немаркированной, нечетко маркированной или дефектной упаковке проверяют отдельно, результаты распространяют на продукцию только в этой упаковке и (или) с этой маркировкой. После устранения дефектов маркировки и (или) упаковки, продукцию допускается предъявлять для повторной проверки по маркировке и упаковке. Принимают фактическое число продукции по требованиям маркировки и упаковки соответствующее требованиям настоящих ТУ по маркировке и упаковке, если продукция соответствует остальным требованиям настоящих ТУ в соответствии с периодичностью проверки.

  - Порядок проведения испытаний устанавливает изготовитель.

  - По отбракованной продукции необходимо принять меры по её утилизации.

  - При необходимости и (или) по согласованию с заказчиком (потребителем), программа испытаний может быть дополнена другими видами испытаний и уточнена.

  - Реализация и использование отбракованной или некондиционной продукции не допускаются.

  - Сертификационные испытания, при их выполнении, осуществляются в соответствии с действующими требованиями по сертификации продукции.

- Методы контроля

  - Контроль и испытания проводят при нормальных климатических условиях, установленных ГОСТ 15150:

- температура окружающего воздуха: плюс (20±5)°С;

- относительная влажность: (45...80)%;

- атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа.

  - Испытательное, технологическое оборудование и контрольно-измерительные средства должны быть поверены и аттестованы в установленном порядке. Допускается использовать другое оборудование и контрольно-измерительные средства, аналогичные приведенным в данном разделе по техническим характеристикам, и обеспечивающие проведение испытаний согласно требованиям настоящих ТУ.

  - За величину показателя качества продукции для партии принимают среднее арифметическое значение результатов испытаний всех образцов, если иного не указано в технологической документации.

  - Отбор проб.

    - Отбор и подготовку проб для испытаний проводят от талька, упакованного в мешки и контейнеры, по ГОСТ 19730.

Масса объединенной пробы должна быть не менее 3 кг.

    - Время выдержки проб перед испытанием, при необходимости, в соответствии с технологической документацией.

    - Допускается применять методы отбора проб по технологической документации изготовителя, или методам, действующим на территории Российской Федерации.

  - Должны применяться методы контроля таблицы 1 настоящих ТУ

и нижеследующие методики, приведенные в настоящем разделе.

  - Наличие и полноту маркировки, комплектность и упаковку продукции контролируют визуально при естественном или искусственном рассеянном освещении не менее 200 лк с расстояния не более 0,5 м.

  - Внешний вид и цвет продукции определяется визуально без применения увеличительных приборов. Для этого испытываемую пробу (не менее 100 грамм) продукции помещают в цилиндр (например, стакан из бесцветного стекла) и рассматривают при естественном или искусственном рассеянном освещении не менее 200 лк с расстояния не более 0,5 м, определяют внешний вид и цвет. Продукция не должна содержать механических примесей, видимых невооруженным глазом.

  - Массу нетто продукции в потребительской упаковке определяют разностью масс потребительской упаковки заполненной продуктом и упаковки без продукта.

  - Предприятие-изготовитель, если в технологической документации на продукцию не указано иное, имеет право:

- совмещать испытания, перечисленные в настоящем разделе;

- изменять методику испытаний согласно действующей нормативно-технической документации.

- Транспортирование и хранение

  - Транспортирование продукции осуществляется всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

    - Формирование пакетов должно производиться по технологической документации изготовителя, ГОСТ 26663 или ГОСТ 24597.

Для формирования транспортных пакетов допускается использовать поддоны ГОСТ 33757 и ГОСТ 9570, ящики ГОСТ 2991, ГОСТ 10198 и средства скрепления по действующей нормативной документации.

Допускается осуществлять поставку продукции без формирования транспортных пакетов.

  - Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах - согласно ГОСТ 12.3.009.

  - Продукцию хранят в крытых сухих помещениях в транспортной неповрежденной упаковке производителя или в специальных хранилищах, в условиях, исключающих действие загрязнений, агрессивных сред, прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и других источников влаги.

- Указания по применению

  - Нормы применения - согласно эксплуатационной документации.

При эксплуатации необходимо строго соблюдать инструкции по технике безопасности и указания эксплуатационных документов.

- Гарантии изготовителя

  - Изготовитель гарантирует соответствие качества продукции требованиям настоящих ТУ при соблюдении правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

  - Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

  - По истечении гарантийного срока продукцию анализируют на соответствие требованиям настоящих ТУ и в случае установления соответствия, используют по прямому назначению, или в случае не установления соответствия корректируют область применения или утилизируют.

Приложение А

(справочное)

Перечень документов, на которые имеются ссылки в настоящих ТУ

| Обозначение документа | Наименование документа |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.1.004-91 | ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования |
| ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны |
| ГОСТ 12.1.007-76 | ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.3.009-76 | ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.4.011-89 | ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация |
| ГОСТ 12.4.021-75 | ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования |
| ГОСТ 12.4.029-76 | Фартуки специальные. Технические условия |
| ГОСТ 12.4.280-2014 | ССБТ. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования |
| ГОСТ 10198-91 | Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия |
| ГОСТ 10354-82 | Пленка полиэтиленовая. Технические условия |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| ГОСТ 15846-2002 | Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение |
| ГОСТ 17.2.3.01-86 | Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов |
| ГОСТ 19433-88 | Грузы опасные. Классификация и маркировка |
| ГОСТ 19728.17-2001 | Тальк и талькомагнезит. Определение потери массы при прокаливании |
| ГОСТ 19728.19-2001 | Тальк и талькомагнезит. Определение влаги |
| ГОСТ 19728.20-2001 | Тальк и талькомагнезит. Определение гранулометрического состава |
| ГОСТ 19728.4-2001 | Тальк и талькомагнезит. Определение оксида железа |
| ГОСТ 19728.7-2001 | Тальк и талькомагнезит. Определение оксида кальция |
| ГОСТ 19728.8-2001 | Тальк и талькомагнезит. Определение оксида магния |
| ГОСТ 19730-74 | Тальк и талькомагнезит. Метод отбора и подготовки проб для лабораторных испытаний |
| ГОСТ 2226-2013 | Мешки из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия |
| ГОСТ 24297-2013 | Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля |
| ГОСТ 24597-81 | Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры |
| ГОСТ 26663-85 | Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования |
| ГОСТ 2991-85 | Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия |
| ГОСТ 30772-2001 | Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения |
| ГОСТ 31340-2013 | Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования |
| ГОСТ 33757-2016 | Поддоны плоские деревянные. Технические условия |
| ГОСТ 8.579-2019 | ГСИ. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте |
| ГОСТ 9570-2016 | Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические условия |
| ГОСТ Р 52108-2003 | Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения |
| СанПиН 1.2.3685-21 | Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания |
| СанПиН 2.1.3684-21 | Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий |
| СП 60.13330.2020 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СНиП 41-01-2003 |

Лист регистрации изменений настоящих ТУ

| Номер изме-нения | Номера страниц | Всего страниц после внесения измене-ния | № доку-мента | Инфор-мация о поступ-лении изменения (номер сопрово-дителного письма) | Подпись лица, внесшего изменение | Фамилия этого лица и дата внесения изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | заме-неных | допол-нитель-ных | исклю-ченных | изме-ненных |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |